HCHO吸附功能测评试验报告

试样承载率与其性能的关系

（JIS A 1905-1/ISO 16000-23）

2013年1月25日

AIREX株式会社

- 目的

确认甲醛（以下简称HCHO）吸附材料性能与试样承载率之间的关系。

- 试验方法

图2为HCHO吸附功能测评试验结构示意图，试验条件如下：使用膨胀室体积20L，洁净空气流量0.167L/min（换气次数0.5次），温度28±1℃，湿度50±5RH，试样承载率2.2㎡/m³，导入HCHO浓度约100μg/m³（厚生劳动省颁布的甲醛浓度指标值）。试验开始前，先进行HCHO回收率试验，确认导入的HCHO浓度（膨胀室进气口浓度）与排出的HCHO浓度（膨胀室排气口浓度）一致。通过HCHO回收率试验确认了可精确进行HCHO吸附材料试验后，在膨胀室内安放甲醛吸附材料试样，开始试验。试验开始24h后，测量膨胀室进气口与排气口的HCHO浓度。测量采用的是DNPH捕集管，捕集空气流量0.167L/min，捕集空气量5L。捕集空气完毕后，用乙腈萃取出捕集管中的DNPH衍生化醛类物质，并定容至5ml，最后用HPLC-UV（高效液相色谱-紫外检测器）做定量分析。

图2    HCHO吸附材料功能测评试验结构示意图

3．试验结果及分析

【试验结果】

HCHO回收率试验结果如表2所示。根据公式（2）计算HCHO回收率。

试验结果表明，该试验中的HCHO回收率达95％，可精确进行HCHO吸附材料试验。

表2    HCHO回收率试验结果

| 温度（℃） | 湿度（％） | 回收率试验中的HCHO浓度（μg/m³） | 回收率（％） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cin | Cout |  |
| 28.2 | 52.0 | 100 | 95 | 95 |

表3中显示了HCHO吸附材料功能测评的试验结果。本试验遵照JIS 1905-1，以吸附速度（μg/(㎡·h)）及折合换气量（m³/（h·㎡））来表示HCHO吸附材料功能测评的试验结果。吸附速度及折合换气量是根据公式（3）(4)计算的。

ads=( Cin - Cout)Q/A ………………(3)

Qads=( Cin / Cout-1)Q/A ……………(4)

ads：吸附速度（μg/(㎡·h)），Cin：膨胀室进气口浓度（μg/m³），Cout：膨胀室排气口浓度（μg/m³），Q：换气量（m³/h），A：试片表面积(㎡)，Qads：折合换气量（m³/（h·㎡））。

表3    HCHO吸附材料功能测评试验结果

| 试样承载率（㎡/m³） | 温度（℃） | 湿度（％） | 吸附功能测评试验中的 HCHO浓度（μg/m³） | ads （μg/(㎡·h)） | Qads （m³/（h·㎡）） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cin | Cout |  |  |
| 1.1 | 28.1 | 52.0 | 101 | 15 | 37 | 2.29 |
| 0.6 | 27.8 | 51.0 | 107 | 30 | 66 | 2.23 |

4.试样承载率变化与对应换气次数的关系

图2    试样承载率变化与对应换气次数的关系

上图公式近似显示了两者间的关系，可利用该公式预测出与试样承载率相对应的换气次数。

# Text boxes

混合器

恒温槽

（可控制温度）

降低甲醛浓度的材料

空气捕集泵

（附流量积算仪）

温湿度调控装置 洁净空气供给装置

排气系统

捕集系统

供给系统

HCHO气体发生装置

小型膨胀室（20L）

捕集管

空气

对应换气次数（/h）

试样承载率（㎡/m³）